Фасадка (УФ)

Эксперт

Силиконовая

с защитой от плесени и грибка

грязеотталкивающая фасадная краска

- усиленная защита против плесени и грибка

- высокая стойкость к УФ-излучению

- грязеотталкивающая формула

- применяется до -20°С

- паропроницаемая

- трещиностойкая

- влагостойкая

- эластичная

- матовая

Фасадка (УФ) Эксперт — профессиональная атмосферостойкая, грязеотталкивающая краска для долговечной защиты минеральных фасадов, цоколей, заборов и других строений, как при строительстве, так и реставрационных работах.

Фасадка (УФ) Эксперт – однокомпонентная силиконовая фасадная краска, содержит антисептические компоненты, УФ-стойкие и атмосферостойкие пигменты, целевые добавки.

Образует устойчивое к суровым погодным явлениям покрытие, выдерживающее экстремальные перепады температуры в диапазоне от -50 до +50°С, защищает фасад от появления и развития патогенных микроорганизмов, плесени, грибка, не выгорает на солнце.

Благодаря наполнению специальными технологичными компонентами, покрытие Фасадка (УФ) Эксперт обладает рядом характеристик, придающих особые эксплуатационные свойства покрытию:

- Усиленная защита против плесени и грибка – применение в составе покрытия современных эффективных антисептических компонентов предотвращает появление и развитие плесени и грибка на поверхности;

- Грязеотталкивающая формула – самоочищающаяся, гидрофобная пленка не дает накапливаться грязи на поверхности, загрязнения удаляются естественным способом смываясь вместе с осадками, а остатки загрязнений легко удаляются с покрытия;

- УФ-стойкие пигменты – сохраняют цвет покрытия на длительное время, даже при интенсивном воздействии УФ-излучения;

- Эластичность – придает покрытию стойкость к деформации при резких изменениях температур и сезонных колебаниях;

- Паропроницаемость – покрытие «дышащее», не задерживает влагу внутри основания, не допуская образования парникового эффекта.

Ускоренное время высыхания, возможность нанесения второго слоя, через 1,5 часа при температуре +20°С, после нанесения первого и адгезия к большинству минеральных поверхностей, в том числе, покрытых старыми плотно держащимися лакокрасочными материалами, позволяют использовать Фасадка (УФ) Эксперт, как при строительстве, так и при ответственных реставрационных работах.

Назначение

Грязеотталкивающая фасадная краска против плесени и грибка Фасадка (УФ) Эксперт, предназначена для защиты, как новых, так и старых поверхностей из бетона, пенобетона, асбестоцемента, оштукатуренных поверхностей, силикатного кирпича:

- фасадов и цоколей зданий;

- архитектурных форм;

- элементов оград, бордюров, парапетов;

- бетонных и железобетонных поверхностей;

- железобетонных изделий (ЖБИ) и конструкций, ж/б плит и опор.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Отслаивающуюся краску, штукатурку удалить скребком или иным способом. Щели и углубления заровнять шпатлёвкой. |
| Для упрочнения пористой поверхности перед покраской рекомендуется предварительное нанесение специального пропитывающего грунта от плесени и грибка Фасадка-грунт Эксперт |
| Краску тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 3 мин). |
| Краску наносить в 2 слоя кистью, валиком или воздушным распылением, на сухую поверхность. ВАЖНО: перед окраской при отрицательных температурах выдержать материал в течение 24 ч при температуре не менее 18°С! |
| Температура проведения работ, не ниже | -20 °С (при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой) |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Разбавление, очистка оборудования | Р-Универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Р-Универсал, не более 5% |
| При нанесении кистью или валиком краску наносить без разбавления. При нанесении в 2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки 1,5 часа при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-Универсал, но не более 5% от объёма материала. |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7-2.0 мм - давление 1,8-2 бар. | Р-Универсал 5% |
| При использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7–2.0 мм. Нанесение произвести без разбавления в 2 слоя с межслойной сушкой 1,5 часа при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-Универсал, но не более 5% от объёма материала. |

| Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, час |
| --- | --- |
| 150-200 | 1,5-2 |

Расход может быть увеличен вследствие потерь и пористости основания!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-038-01524656-2020 |
| Основа материала | Силиконовая смола, светостойкие, атмосферостойкие пигменты, антисептические компоненты, целевые добавки, растворитель |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая фактура, без морщин и посторонних включений |
| Готовый состав |
| Объем сухого остатка, % | 60-75 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 50-110 |
| Степень перетира, мкм, не более | 80 |
| Цвет покрытия | База А, база С. Колеровка в цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от одного ведра в день обращения. |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 2 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Износостойкость, г/мкм, не менее | 2 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 5 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Стойкость пленки к действию 3%-го раствора хлорида натрия, ч, не менее | 24 |

Безопасность

Работы по нанесению проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -15 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!